## Fiche technique : White spirit

Code produit : SSN049

Aspect (15°C) 			: liquide limpide clair

Couleur Saybolt			: ( + 25

Masse volumique (15°C) 		: 0,770 – 0,800 g/cm3

Plage de distillation	 		: Point initial mini 150°C

Point final  maxi 205°C

Teneur en Aromatiques		: 14 % vol (mini) – 20 % vol (maxi)

Point éclair				: ( 39°C

Teneur en Benzène			: ( 100 ppm

Teneur en soufre			: ( 15 ppm

S.S.N

ZI de Grézan

30034 Nîmes Cedex 1

tel : 04.66.02.16.16

fax : 04.66.26.90.09